《牛皮帮面公务男鞋》浙江省皮革行业协会团体标准编制说明

- 工作简况

  - 项目背景

中国制鞋行业经过几十年的快速发展，已成为世界瞩目的鞋业生产大国、消费大国和贸易大国，与之相对应的是我国鞋类标准体系不断细分、完善。据不完全统计，目前，国内已有鞋类标准200余项，国行标各占约40%和60%，其中，产品标准近80项，其余为基础标准、方法标准和安全卫生标准。这些标准的制修订，一方面将持续完善和优化了国内鞋类标准体系，加快与国际标准接轨步伐，为我国鞋类产品质量的管理和改进提供较为 全面的技术支撑，也为制鞋行业的转型升级提供引导和帮助；另一方面，以标准创新增加标准有效供给，进一步促进科技创新成果的标准化，解决制鞋业在产品质量把控上的痛点，满足消费者不断升级的消费需求，助力鞋类产品品质的提升。由于国内尚无专门针对制式男鞋的相关国家标准、行业标准、地方标准或团体标准，生产、贸易过程中缺乏一个供需双方共同认可的标准，很多消费团体只能套用相关近似的国家标准或行业标准采购产品。鉴于制式鞋与普通皮鞋穿着场合存在差异，一旦发生质量纠纷，极易导致扯皮现象，造成消费者利益的损害，因此，研究制定制式鞋显得十分必要。

  - 项目来源

由德赛集团有限公司向浙江省皮革行业协会提出立项申请，经浙江省皮革行业协会论证通过立项。《关于2024年浙江省皮革行业协会第五批团体标准立项的通知》（浙皮协【2024】37号），第1序号，项目名称：《牛皮帮面制式男鞋》。

  - 标准制定相关单位及人员

1.3.1.本标准主要起草单位：德赛集团有限公司。

1.3.2 本标准参与起草单位：浙江佰顺鞋业有限公司、温州市强博鞋业有限公司、

1.3.3 本标准起草人：

  - 主要工作过程

    - 前期准备工作

按照团体标准工作组构成要求，德赛集团有限公司于2024年1月成立了由常务副总经理陈小达经理担任组长的标准研制小组，明确标准研制重点和提纲，明确各参与单位或人员职责分工、研制计划、时间进度安排。

●企业现场调研

对企业进行现场调研，对团体标准立项相关资料进行收集整理。

●成立标准工作组

根据德赛集团有限公司制订计划，浙江佰顺鞋业有限公司、温州市强博鞋业有限公司、等共同成立了标准工作组，明确了各人员的职责分工。

●明确研制重点

《牛皮帮面制式男鞋》标准研制的重点包括：名称、范围、时间要求、性能指标和相应的检测方法、判定依据等，其中内在质量要求指标中提炼出能体现企业先进性的亮点、体现了企业对产品质量的信心等。

●研制计划及时间安排

（1）2024年8-9月前期调研、起草阶段：完成实地调研和相关标准的收集整理；标准工作组编写标准（草案)及标准编制说明。

（2）2024年9月：提交《牛皮帮面制式男鞋》立项申请。

（3）2024年11月17日：召开标准启动暨研讨会。

（4）2024年xx月xx日：召开评审会。

标准工作组切实明确了标准研制的重点和提纲，强调标准研制的自主创新、装备保证、检测水平和技术提升等方面，并且突出了质量、技术、服务的先进性。形成标准制订的框架与结构，分别为封面、目次、前言、范围、规范性引用文件、术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存。

    - 标准研讨

在2024年11月17日召开的研讨会上，标准工作组成员与行业、企业的专家代表对标准的草案进行了充分的研究和讨论，产品以提升产品性能、用户体验为目标，依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则进行编制。会上提出的意见主要有：

1、建议将原标准名称“牛皮帮面制式男鞋”修改为“牛皮帮面公务男鞋”；

2、增加了“牛皮帮面公务男鞋”的定义；

3、修改了完善了试验方法；

4、完善编制说明。

标准工作组根据专家意见进行修改，最终形成标准征求意见稿。

    - 征求意见

2024年11月已经在网上公开征求意见，收到征求意见共xx条，xx采纳，xx条不采纳。

    - 专家评审

2024年xx月xx日，在xxxx举行了标准评审会，评审组对标准文本进行逐章逐条进行严格把关，会上一致通过评审，但评审中也提出相关修改意见，主要意见如下：

1、

2

3、；

4、。

    - 标准报批。

根据专家评审组对标准文本和编制说明所提意见，项目组又做了最终修订，并通过专家组的一致同意，最终形成标准报批稿。

- 标准编制原则

本标准的编制遵循规范性、适用性和可操作性原则，根据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》编制标准草案。本标准在QB/T 1002—2015《皮鞋》优等品，GA 309—2021《警鞋男单皮鞋》、GA 310—2021《警鞋女单皮鞋》、T/ZZB 094—2021 《天然皮革帮面皮鞋》，以及ISO/TR 16178-2012《鞋靴和鞋靴部件中可能存在的关键物质》的基础上制定而成。在消费者关注的美观大方、舒适健康、安全环保、结实耐穿等质量特性方面，并根据现代社会对服饰产品的高质量要求，在满足用户需求和国家强制性标准相关要求的前提下，体现标准先进性、可行性、科学性。

- 主要内容

  - 标准名称

牛皮帮面公务男鞋

  - 适用范围

本文件规定了以牛皮为帮面制作的公务男鞋的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本文件适用于以牛皮为帮面的公务男鞋。

  - 要求

3.3.1 要求内容

要求包括通用要求、感官质量、异味、物理机械性能和安全性能。

3.3.2 考核的项目

起草小组根据产品需求和国家相关标准的要求，新增和提升的考核项目：鞋面革湿摩擦、鞋面革耐水色牢度、防滑性能、整鞋吸湿透湿性、鞋带断裂强度、牛皮鞋面革撕裂力、年皮鞋面革抗张强度等物理机械性能及鞋帮六价铬含量、鞋底重金属含量等安全性能指标。

新增和提升了如下指标，相关数据对比情况见表1：

- 提升帮底剥离强度要求。有效防止穿着过程中出现脱胶现象，延长鞋子的使用寿命，同时也能提高消费者的满意度。

- 提升成鞋耐折性能要求。减少因弯曲导致的裂纹或断裂问题，增强鞋子的整体耐用性。

- 提升外底耐磨性能要求。减少磨损，保持良好的防滑效果，提高行走安全性和舒适度。

- 提升帮带拉出强度要求。避免在使用过程中帮带意外脱落，保障穿着者的安全及鞋子的美观。

- 提升衬里和内垫耐摩擦色牢度要求。减少因摩擦引起的褪色现象，保护消费者健康，同时也提升了产品的整体品质感。

- 提升鞋帮六价铬含量要求。六价铬是一种已知的致癌物质，提升限量要求可以减少对消费者的健康风险，确保产品更加安全环保。

- 新增鞋面革湿摩擦要求。确保鞋面革在湿润条件下具有良好的色牢度，防止颜色脱落或转移，提高产品的耐用性和外观质量。

- 新增鞋面革耐水色牢度要求。确保鞋面革在接触水后颜色稳定，避免因雨水或汗水导致的颜色变化，提升产品的耐用性和美观度。

- 新增防滑性能要求。提高鞋子在湿滑地面的抓地力，减少滑倒风险，提升穿着者的安全性和信心。

- 新增整鞋吸湿性要求。确保鞋子能够有效吸收脚部汗水，保持鞋内干爽，提高穿着舒适度和卫生性。

- 新增整鞋透湿性要求。确保鞋子能够有效排出湿气，保持鞋内空气流通，减少脚部闷热感和异味，提升穿着体验。

- 新增鞋带断裂强度要求。确保鞋带在正常使用中不易断裂，提高鞋子的整体耐用性和稳定性。

- 新增牛皮鞋面革撕裂力要求。确保鞋面革具有足够的强度和韧性，防止因小的划痕或钩挂导致的破损，提高产品的耐用性和外观质量。

- 新增牛皮鞋面革抗张强度要求。确保鞋面革在拉伸条件下不易破裂，提高材料的耐久性和整体结构的稳定性。

- 增加鞋底重金属含量（铅、镉、砷）要求。限制鞋底中重金属的含量，减少对环境和消费者的潜在危害，确保产品符合环保和健康标准。

表 1 关键技术指标对比分析表

| 序号 | 项目 |  |  | 本团体标准 | 对标QB/T 1002—2015《皮鞋》 | 对比情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度 |  |  | ≥95 N/cm | ≥90 N/cm | 提升 |
| 2 | 成鞋耐折性能 |  |  | 折后割口裂口长度≤8.0 mm（无割口不检测此项）； 折后外底无新裂纹； 帮面不得出现破损，帮底、围条、沿条、底墙结合部位无开胶，鞋底无开胶。鞋底、底墙涂饰层不得脱落 | 折后割口裂口长度≤10.0 mm（无割口不检测此项）； 折后外底无新裂纹； 帮面不得出现破损，帮底、围条、沿条、底墙结合部位无开胶，鞋底无开胶。鞋底、底墙涂饰层不得脱落 | 提升 |
| 3 | 外底耐磨性能 |  |  | 磨痕长度≤8.0 mm | 磨痕长度≤10.0 mm | 提升 |
| 4 | 帮带拉出强度 |  |  | ≥150 N/cm | ≥100 N/cm | 提升 |
| 5 | 耐摩擦色牢度 | 衬里和内垫 |  | 一般材料沾色≥3-4级；绒面革沾色≥2级 | 一般材料沾色≥3级；绒面革沾色≥2级 | 提升 |
|  |  | 鞋面革湿摩擦 | 光面 | 沾色等级≥3-4级 | — | 新增 |
|  |  |  | 绒面 | 沾色等级≥2-3级 | — | 新增 |
| 6 | 鞋面革耐水色牢度 |  |  | ≥3级 | — | 新增 |
| 7 | 防滑性能 |  |  | 后跟向前滑动，动摩擦系数≥0.28 , 水平向前滑动，动摩擦系数≥0.32 | — | 新增 |
| 8 | 整鞋吸湿性 |  |  | ≥1800 mg | — | 新增 |
| 9 | 整鞋透湿性 |  |  | ≥800 mg/h | — | 新增 |
| 10 | 鞋带断裂强度 |  |  | ≥300 N | — | 新增 |
| 11 | 牛皮鞋面革撕裂力 |  |  | ≥50 N | — | 新增 |
| 12 | 牛皮鞋面革抗张强度 |  |  | ≥8 N/mm² | — | 新增 |
| 13 | 安全性能 | 六价铬 |  | ≤3 mg/kg | ≤10（mg/kg） | 提升 |
|  |  | 鞋底重金属含量 | 铅（Pb） | ≤100 mg/kg | — | 新增 |
|  |  |  | 镉（Cd） | ≤100 mg/kg | — | 新增 |
|  |  |  | 砷（As） | ≤100 mg/kg | — | 新增 |

其他项目考核指标对标QB/T 1002—2015《皮鞋》标准实际运用良好。

  - 检验方法

均采用我国现行有效的国家标准和行业标准，采用产品标准的试验方法加上标准代号和相对应的标准条款。

  - 检验规则

    - 检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验。

    - 组批

以同批次原料、相同加工工艺生产的同一品种产品为一检验批次。

    - 出厂检验

3.5.3.1 产品出厂前应对每双鞋的感官质量进行检验，经检验合格并附有合格证方可出厂。

3.5.3.2 每批产品应随机抽取3双或满足检验所需的最低样品数。对帮底剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、成型底鞋跟硬度、外底和外中底粘合强度、鞋跟结合力、勾心、跟面耐磨性能、异味、耐摩擦色牢度、鞋面革耐水色牢度以及安全性能进行抽样检验。经检验合格并附有合格标识（或检验标识）方可出厂。

    - 型式检验

- 3.5.4.1 有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品试制时；

- 工艺有重大改变可能影响产品性能时；

- 正常生产时应每年进行一次；

- 停产三个月以上恢复生产时；

- 3.5.4.2 抽样数量

从同一批次出厂检验合格的产品中随机抽取3双或满足检验所需的最低样品数。

    - 判定

通用要求、感官质量、物理机械性能和安全性能要求符合本标准要求，判定该产品为合格品；有1项及以上不符合本标准要求，即判该产品为不合格品。

- 试验与测试结果

征求意见前，起草小组完善样品收集，开展验证测试。

- 标准与有关强制性标准相冲突情况。

本标准的制定符合国家有关的现行法律、法规和强制性标准的要求。

- 本标准引用标准情况。

GB/T 251  纺织品色牢度试验 评定沾色用灰色样卡

GB/T 3293  中国鞋楦系列

GB/T 3903.1  鞋类 整鞋试验方法 耐折性能

GB/T 3903.2  鞋类 整鞋试验方法 耐磨性能

GB/T 3903.3  鞋类 整鞋试验方法 剥离强度

GB/T 3903.5  鞋类 整鞋试验方法 感官质量

GB/T 3903.6  鞋类 整鞋试验方法 防滑性能

GB/T 11413  皮鞋后跟结合力试验方法

GB/T 20991  个体防护装备 鞋的测试方法

GB/T 21396  鞋类 成鞋试验方法 帮底粘合强度

GB 25038—2024  鞋类通用安全要求

GB/T 26703  皮鞋跟面耐磨性能试验方法

GB/T 26713  鞋类 化学试验方法 富马酸二甲酯(DMF)的测定

GB/T 28011  鞋类勾心

GB/T 30397  皮鞋整鞋吸湿性、透湿性试验方法

GB/T 43293  鞋号

QB/T 1002—2015  皮鞋

QB/T 1187  鞋类 检验规则及标志、包装、运输、贮存

QB/T 1472  鞋用纤维板屈挠指数

QB/T 1873—2023  铬鞣鞋面用皮革

QB/T 2224  鞋类 帮面低温耐折性能要求

QB/T 2673  鞋类产品标识

QB/T 2675  鞋带扯断力试验方法

QB/T 2710  皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定

QB/T 2711  皮革 物理和机械试验 撕裂力的测定:双边撕裂

QB/T 2882—2023  鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 摩擦色牢度

GB/T 3903.4  鞋类 整鞋试验方法 硬度

QB/T 4340  鞋类  化学试验方法 重金属总含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

QB/T 4862  鞋类中底

- 标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

本标准未涉及国内外专利。

- 产业化情况、推广应有论证和预期达到的经济效果等情况

本标准制定出台完善了现有的相关标准不足的问题，对目前的市场需求的指标进行了明确量化，有效指导企业生产，为供需双方贸易和企业生产提供有效依据，为产品生产、贸易、监管、认证和产业技术和质量提升提供了技术支撑。

- 与有关标准关系

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

到目前为止无重大分歧意见。

- 标准性质及建议

本标准为新制定的浙江省皮革行业团体标准，不代替任何标准，建议作为推荐性标准。

- 其他应予说明的事项

无

《牛皮帮面制式男鞋》浙皮协团体标准起草工作组

2024年11月18日