《低帮牛皮帮面特种鞋》浙江省皮革行业协会团体标准编制说明

- 工作简况

- 项目背景

随着工业化进程的加速，工作环境中的安全隐患逐渐增多，工人对足部安全防护的需求也越来越高。传统的特种鞋虽然在一定程度上能够满足基本的安全需求，但在面对更复杂的作业环境时，产品质量尤其重要。通过制定团体标准低帮牛皮帮面特种鞋标准，确保市场上的特种鞋产品质量，从而有效保障工人在作业过程中的安全。特别是对于牛皮帮面特种鞋而言，其优异的材料性能和结构设计将进一步提升工人的安全防护水平。制定更加详细、具体的技术要求和规范，以进一步提升鞋业行业的整体水平，推动产业的健康发展，为消费者提供更加优质、时尚的产品选择。

- 项目来源

由德赛集团有限公司向浙江省皮革行业协会提出立项申请，经浙江省皮革行业协会论证通过立项。《关于2024年浙江省皮革行业协会第五批团体标准立项的通知》（浙皮协【2024】37号），第1序号，项目名称：《低帮牛皮帮面特种鞋》。

- 标准制定相关单位及人员

1.3.1.本标准主要起草单位：德赛集团有限公司。

1.3.2 本标准参与起草单位：浙江佰顺鞋业有限公司、温州市强博鞋业有限公司、XXXXXXXXXX、

1.3.3 本标准起草人：XXX、XXX

- 主要工作过程

- 前期准备工作

按照团体标准工作组构成要求，德赛集团有限公司于2024年1月成立了由常务副总经理陈小达经理担任组长的标准研制小组，明确标准研制重点和提纲，明确各参与单位或人员职责分工、研制计划、时间进度安排。

●企业现场调研

对企业进行现场调研，对团体标准立项相关资料进行收集整理。

●成立标准工作组

根据德赛集团有限公司制订计划，浙江佰顺鞋业有限公司、温州市强博鞋业有限公司、XXXXXXXXXX、等共同成立了标准工作组，明确了各人员的职责分工。

●明确研制重点

《低帮牛皮帮面特种鞋》标准研制的重点包括：名称、范围、时间要求、性能指标和相应的检测方法、判定依据等，其中内在质量要求指标中提炼出能体现企业先进性的亮点、体现了企业对产品质量的信心等。

●研制计划及时间安排

（1）2024年8-9月前期调研、起草阶段：完成实地调研和相关标准的收集整理；标准工作组编写标准（草案)及标准编制说明。

（2）2024年9月：提交《低帮牛皮帮面特种鞋》立项申请。

（3）2024年11月17日：召开标准启动暨研讨会。

（4）2024年xx月xx日：召开评审会。

标准工作组切实明确了标准研制的重点和提纲，强调标准研制的自主创新、装备保证、检测水平和技术提升等方面，并且突出了质量、技术、服务的先进性。形成标准制订的框架与结构，分别为封面、目次、前言、范围、规范性引用文件、术语和定义、产品式样、技术要求、试验方法、标识、检验规则、包装、运输和贮存。

- 标准研讨

在2024年11月17日召开的研讨会上，标准工作组成员与行业、企业的专家代表对标准的草案进行了充分的研究和讨论，产品以提升产品性能、用户体验为目标，依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则进行编制。会上提出的意见主要有：

1、修改完善了技术要求中的成鞋要求；

2、增加了试验方法章节；

3、修改了检验规则中的判定规则；

4、进一步完善编制说明。

标准工作组根据专家意见进行修改，最终形成标准征求意见稿。

- 征求意见

2024年11月已经在网上公开征求意见，收到征求意见共xx条，xx采纳，xx条不采纳。

- 专家评审

2024年xx月xx日，在XXXXXXX举行了标准评审会，评审组对标准文本进行逐章逐条进行严格把关，会上一致通过评审，但评审中也提出相关修改意见，主要意见如下：

1、

2

3、修改完善“7 检验规则”；

4、进一步完善编制说明。

- 标准报批。

根据专家评审组对标准文本和编制说明所提意见，项目组又做了最终修订，并通过专家组的一致同意，最终形成标准报批稿。

- 标准编制原则

本标准的编制遵循规范性、适用性和可操作性原则，根据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》编制标准草案。本标准中有关产品的指标来源国家强制性标准GB 21148—2020 《足部防护 安全鞋》、GB 25038—2024《鞋类通用安全要求》为对照标准，并根据现代社会对服饰产品的高质量要求，在满足用户需求和国家强制性标准相关要求的前提下，体现标准先进性、可行性、科学性。

- 主要内容

- 标准名称

低帮牛皮帮面特种鞋

- 适用范围

本文件适用于满足野外运动、高强度训练、特定环境下工作区域需求的低帮牛皮帮面特种鞋。

本文件不适用于全橡胶（即完全硫化的）或全聚合材料（即完全模制的）特种鞋。

- 要求

3.3.1 要求内容

要求包括成鞋、帮面、衬里、鞋舌撕裂强度、内底和鞋垫、大底、化学物质限量要求。

3.3.2 考核的项目

起草小组根据产品需求和国家相关标准的要求，新增和提升的考核项目：感官质量、成鞋鞋帮/底结合强度、成鞋电绝缘性能、耐油性、回弹性及安全要求等项目

提升与增加了如下指标，相关数据对比情况见表1：

a) 提升成鞋鞋帮/底结合强度要求。在实际使用中，特种鞋经常面临各种恶劣环境，如建筑工地、制造业车间等。这些环境中，鞋子可能遭受重物压砸、尖锐物体刺穿等风险。提升鞋帮与鞋底的结合强度可以显著增强鞋子的耐用性和安全性，减少因部件松脱导致的安全隐患，从而更好地保护穿戴者的脚部安全；

b) 提升成鞋电绝缘性能要求。在电力、电子等行业的工作环境中，电击事故是常见的职业危害之一。通过提高特种鞋的电绝缘性能，可以有效防止电流通过人体，减少触电风险，保障作业人员的生命安全。这不仅符合相关行业的安全标准要求，也是对员工健康负责的表现；

c) 新增感官质量要求。随着消费者对产品质量要求的不断提高，除了基本的功能性需求外，外观设计、舒适度等感官体验也变得越来越重要。通过引入感官质量评估，能够促使制造商更加注重产品的细节处理和材质选择，提供更加美观、舒适的穿戴体验，满足市场多元化的需求；

d) 新增耐油性要求。在化工、机械维修等行业，地面常常存在润滑油、燃料等油类物质，这对特种鞋的耐油性提出了较高要求。良好的耐油性能可以防止鞋材被腐蚀或软化，避免因滑倒造成的伤害，确保长时间使用后仍能保持良好的物理性能和外观状态；

e) 新增回弹性要求。对于长期站立工作的劳动者而言，鞋底的回弹性能直接影响到其工作时的舒适度和疲劳感。具备良好回弹性的鞋底能够在行走过程中吸收冲击力并迅速恢复原状，减轻足部压力，提高工作效率，降低职业病发生率；

f) 新增安全要求。随着技术进步和社会发展，新的工作环境不断出现，原有标准可能无法全面覆盖所有潜在危险因素。通过定期更新标准中的安全要求，可以及时纳入最新的研究成果和技术手段，为使用者提供更全面、更有效的防护措施，适应日益复杂的工作条件。

表 1关键技术指标对比分析表

| 序号 |  | 项目 |  | 本文本 |  | GB 21148—2020 《足部防护 安全鞋》 |  | 国外法规标准 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 感官质量 |  | 符合QB/T 1002—2015 《皮鞋》感官质量要求 |  | — |  | — |  | 新增指标 |  |
| 2 | 成鞋鞋帮/底结合强度 |  | ≥4.5 N/mm； 如果发现鞋底有撕裂现象，则结合强度不应小于3.0 N/mm。 |  | ≥4.0 N/mm； 如果发现鞋底有撕裂现象，则结合强度不应小于3.0 N/mm。 |  | ISO 20345-2021《个人防护装备 安全鞋》成鞋鞋帮/底结合强度≥4.0 N/mm，除非外底撕裂，粘合强度应不小于3.0 N/mm。 |  | 高于国家标准要求和国外标准要求。 |  |
| 3 | 成鞋电绝缘性能 |  | 测试电压10 kV，泄漏电流≤1.8 mA |  | 测试电压6 kV，泄漏电流≤1.8 mA |  | EN 50321-1-2018 《带电作业 电气保护鞋 绝缘鞋袜和靴子》测试电压10 kV，泄漏电流≤8mA |  | 高于国家标准要求和国外标准要求。 |  |
| 4 | 耐油性 |  | 体积变化百分数%≤10 %，硬度变化≤5（邵尔A) |  | — |  | — |  | 新增指标 |  |
| 5 | 回弹性 |  | 回弹性≥20 % |  | — |  | — |  | 新增指标 |  |
| 6 | 安全要求 |  | 符合GB 25038—2024要求 |  | — |  | — |  | 新增指标 |  |

其他项目考核指标对标GB 21148—2020标准实际运用良好。

- 检验方法

均采用我国现行有效的国家标准和行业标准，采用产品标准的试验方法加上标准代号和相对应的标准条款。

- 检验规则

- 检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验。

- 组批

以同批次原料、相同加工工艺生产的同一品种产品为一检验批次

- 出厂检验

3.5.3.1 出厂检验项目：第5章中5.1.1每双全检，第5章中5.1.2-5.1.4和5.2-5.7进行抽检。经检验合格并附有合格证方可出厂。

3.5.3.2 每批产品应随机抽取3双或满足检验所需的最低样品数。

- 型式检验

- 3.5.4.1 有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品试制时；

- 工艺有重大改变可能影响产品性能时；

- 正常生产时应每年进行一次；

- 停产三个月以上恢复生产时。

3.5.4.2 型式检验项目为第5章所有项目

- 3.5.4.2 抽样方案

从同一批次出厂检验合格的产品中随机抽取3双或满足检验所需的最低样品数。

- 判定

3.5.5.1 感官质量中主要项目和严重缺陷项目符合标准要求，次要项目不超过两项不符合标准要求判该项目合格。

3.5.5.2 所检项目均符合标准要求，则判为合格。

3.5.5.3 所检项目中有一个及以上不符合标准要求，判定为不合格。

- 试验与测试结果

征求意见前，起草小组完善样品收集，开展验证测试。

- 标准与有关强制性标准相冲突情况。

本标准的制定符合国家有关的现行法律、法规和强制性标准的要求。

- 本标准引用标准情况。

GB/T 1681  硫化橡胶回弹性的测定

GB/T 20991—2007  个体防护装备 鞋的测试方法

GB 21148—2020  足部防护 安全鞋

GB 25038—2024  鞋类通用安全要求

GB/T 26713  鞋类 化学试验方法 富马酸二甲酯(DMF)的测定

GB/T 28287  足部防护 鞋防滑性能测试方法

GB/T 3903.5  鞋类 整鞋试验方法 感官质量

QB/T 1002—2015  皮鞋

- 标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

本标准未涉及国内外专利。

- 产业化情况、推广应有论证和预期达到的经济效果等情况

本标准制定出台完善了现有的相关标准不足的问题，对目前的市场需求的指标进行了明确量化，有效指导企业生产，为供需双方贸易和企业生产提供有效依据，为产品生产、贸易、监管、认证和产业技术和质量提升提供了技术支撑。

- 与有关标准关系

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

到目前为止无重大分歧意见。

- 标准性质及建议

本标准为新制定的浙江省皮革行业团体标准，不代替任何标准，建议作为推荐性标准。

- 其他应予说明的事项

无

《低帮牛皮帮面特种鞋》浙皮协团体标准起草工作组

2024年11月18日