| ICS | 61.060 |
| --- | --- |
| CCS | Y 78 |

浙江省皮革行业协会团体标准

T/ZPGX 00XXX—2024

ZPGX

缓震跑步鞋

cushioned running shoes

2024 - 0X - XX发布

2024 - 0X - 0X实施

浙江省皮革行业协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  产品分类	1

5  技术要求	2

6  试验方法	3

7  检验规则	4

8  标志、包装、运输、贮存	5

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由浙江省皮革行业协会提出。

本文件由浙江省皮革行业协会归口。

本文件起草单位：康奈集团有限公司 。

本文件参与起草单位：意尔康股份有限公司、明新旭腾新材料股份有限公司、温州市鞋革行业协会

本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX\                 胡泽彦、庄君新、叶浩寄、

本文件由浙江省皮革行业协会负责解释。

缓震跑步鞋

  - 范围

本文件规定了缓震跑步鞋的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以橡胶或其他耐磨合成材料为外底制作的缓震跑步鞋。

本文件不适用于专业跑步鞋。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2703  鞋类 术语

GB/T 3293  中国鞋楦系列

GB/T 3903.2  鞋类 整鞋试验方法 耐磨性能

GB/T 3903.4  鞋类 整鞋试验方法 硬度

GB/T 3903.5  鞋类 整鞋试验方法 感官质量

GB/T 4841.3  染料染色标准深度色卡2/1、1/3、1/6、1/12、1/25

GB/T 16641  鞋类 整鞋试验方法 动态防水性能

GB/T 21396  鞋类 成鞋试验方法 帮底粘合强度

GB/T 22807  皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定：分光光度法

GB 25038—2024  鞋类通用安全要求

GB/T 30907  胶鞋 运动鞋减震性能试验方法

GB/T 43293  鞋号

HG/T 3689—2014  鞋类耐黄变试验方法

QB/T 1002—2015  皮鞋

QB/T 1187  鞋类 检验规则及标志、包装、运输、贮存

QB/T 2673 鞋类产品标识

QB/T 2882—2023  鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 摩擦和渗色色牢度

QB/T 4340  鞋类 化学试验方法 重金属总含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

QB/T 4553—2013  轻型登山鞋

  - 术语和定义

GB/T 2703界定的术语和定义适用于本文件。

  - 产品分类

按帮面材料分为以下4类：

- 皮革帮面（含头层和剖层皮革）缓震跑步鞋；

- 合成（人造）革面缓震跑步鞋；

- 织物面缓震跑步鞋；

- 多种材料混用面缓震跑步鞋。

  - 技术要求

    - 通用要求

      - 鞋号应符合GB/T 43293的要求。

      - 鞋楦尺寸应符合GB/T 3293的要求。

      - 标识应符合QB/T 2673的要求。

      - 不应出现影响穿用的缺陷。

    - 感官质量

应符合表1规定。

- 感官质量

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 整体外观 | 端正、平整、对称、平服、清洁，无明显色差及可见缺陷 |
| 帮面 | 皮革、合成（人造）革：同双鞋对应部位色泽、花纹、绒毛粗细一致（特殊设计风格除外）。可有不明显轻微缺陷，但不可有裂浆、裂面、松面、露帮脚、白霜、饰层脱落、脱色、斑点，皱褶基本一致，不应有伤残，次要部位可有轻微松面 其他材料：色泽基本一致，纺织品面料不可有乱纱、跳纱和明显的污迹；次要部位每只可有10 mm2以下疵点两处 |
| 衬里、内垫 | 色泽一致，不可有乱纱、跳纱和明显污迹；次要部位每只可有3 mm以下污点1处不影响美观 |
| 主跟和包头 | 端正、平服、对称、到位。不应收缩变形 |
| 子口 | 整齐严实 |
| 鞋底 | 同双鞋底对应部位的色泽、花纹、软硬、厚度、底墙斜度基本一致 |
| 装饰件 | 装配牢固，基本对称（特殊设计风格除外） |
| 缝线 | 线道整齐，针码均匀。底面线松紧一致。缝线牢固。主要部位不可有跳线、重针（工艺设计上的回针除外）、断线、翻线、开线及缝线越轨等；次要部位缝线不直、跳线、重针可有1处，每只鞋不应超过两处 |
| 折边沿口 | 整齐、均匀、圆滑，无剪口外露，不应有裂口 |
| 同双鞋对应部位 | 前帮长度相差≤2.5 mm，鞋后帮高度相差≤2.5 mm |
|  | 鞋底长度相差≤2.5 mm，宽度相差≤2.0 mm，厚度相差≤1.0 mm |
|  | 鞋舌长度相差≤3.0 mm |
|  | 色差（特殊设计风格除外）≥3-4 级 |
| 后缝歪斜 | ≤4.0 mm |
| - 表1中未列入的外观质量缺陷，按表1类似项目处理。凡严重影响美观或穿着的，列为不合格品。 - 同双鞋前帮长度相差≥5.0 mm，或鞋后帮高度相差≥5.0 mm，属于严重缺陷。 - 同双鞋鞋底长度相差≥4.0 mm，或宽度相差≥3.0 mm，或厚度相差≥2.0 mm，属于严重缺陷。 - 如果鞋舌长度相差≥5.0 mm，属于严重缺陷。 |  |

    - 物理性能要求

应符合表2规定。

- 物理性能要求

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 剥离强度 | 帮底剥离强度 ≥ | 70 N/cm |
|  | 底墙与帮面剥离强度 ≥ | 90 N/cm |
| 成鞋耐折性能 |  | 折后不得出现帮面裂面；折后底墙、帮底、鞋底开胶≤10.0 mm；折后鞋底出现裂纹不应超过3处，且裂纹长度≤5.0 mm；鞋底不应出现涂色脱落，有气（液）垫的鞋折后气（液）垫不应出现漏气（液）、瘪塌现象 |

表2  物理性能要求（续）

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 外底耐磨性能（磨痕长度） ≤ |  | 不发泡材料不大于10.0 mm；发泡材料不大于14.0 mm； 不应出现外底磨穿现象 |
| 衬里和内垫耐摩擦色牢度 ≥ | 皮革 | 2-3 级（沾色） |
|  | 纺织品 | 3 级（沾色） |
| 外底硬度 ≥ |  | 55 邵氏A |
| 防水性 |  | 弯曲1万次后无透水。 |
| 防滑性能（湿态动摩擦系数） ≥ |  | 0.30 |
| 减震性能 |  | 后跟着力部位减震性能（G值）应小于或等于20 |
| 帮底粘合强度 ≥ |  | 不小于2.5 N/mm；微孔材料撕而胶层不开时不小于2.0 N/mm。 |
| 异味/级 ≤ |  | 3 |
| 耐黄变性能 |  | 帮面不应小于3-4 级，鞋底不应小于3 级 |
| - 缝制、粘缝工艺缓震跑步鞋不测剥离强度；鞋底厚度（剥离部位）超过25 mm的缓震跑步鞋不测剥离强度；不能测剥离强度的需测帮底粘合强度。在剥离强度试验中，若材料撕裂或剥离层未开，剥离强度≥20 N/cm，判合格。 - 鞋号小于230 mm的缓震跑步鞋不测耐折性能；鞋底屈挠部位厚度超过25 mm的缓震跑步鞋不测耐折性能。 - 未声明具有防水性能的缓震跑步鞋不做防水性检验。 - 缝制类、粘缝类不测帮底粘合强度；不适合做帮底剥离强度检验的做帮底粘合强度检验。 - 按GB/T 4841.3规定，颜色深于1/12染料染色标准深度色卡为深色，颜色不深于1/12染料染色标准深度色卡为浅色。白色或浅色的帮面和鞋底边缘（非接触地面部分）做耐黄变性能测试，其余免测。 |  |  |

    - 六价铬

应符合见表3的规定。

- 六价铬

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 六价铬/（mg/kg） ＜ | 3 |

    - 重金属

应符合见表4的规定。

- 重金属

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 重金属/（mg/kg） | 铅（Pb） ≤ | 100 |
|  | 镉（Cd） ≤ | 100 |
|  | 砷（As） ≤ | 100 |

    - 鞋通用安全要求

鞋通用安全要求应符合GB 25038—2024要求。

  - 试验方法

    - 感官质量

按GB/T 3903.5进行试验。

    - 剥离强度

按QB/T 4553—2013中7.2的规定进行。

    - 成鞋耐折性能

按GB/T 36975—2018中6.4的规定进行。

    - 外底耐磨性能

按GB/T 3903.2进行试验，外底为单一材料的测外底的任意部位，外底为两种材料（或两种以上）测接触在面的着力部位，以磨痕最长的结果进行判定。

    - 衬里和内垫耐摩擦色牢度

按QB/T 2882—2023中的方法A，用人工汗液摩擦50次进行试验，衬里和内垫无法取样时，从厂材料库抽取相同材料试验。

    - 外底硬度

按GB/T 3903.4的规定进行。

    - 防水性

按GB/T 16641的规定进行。

    - 防滑性能

按QB/T 4553—2013中7.8的规定进行。

    - 减震性能

按GB/T 30907的规定进行。

    - 帮底粘合强度

按GB/T 21396的规定进行。

    - 异味

按QB/T 1002—2015中6.2的规定进行。

    - 耐黄变性能

按HG/T 3689—2014中的方法A进行检验，照射时间为6 h。取样量不足时，可取同批次材料进行检验。

    - 六价铬

按GB/T 22807的规定进行。

    - 重金属

按QB/T 4340的规定进行。

    - 鞋通用安全要求

按GB 25038—2024进行试验。

  - 检验规则

    - 检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验，检验项目应符合表5的要求。

- 检验项目

| 检验项目 | 出厂检验 |  | 型式检验 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全检 | 抽检 |  |  |  |
| 感官质量 | ● | ● | ● | 5.2 | 6.1 |
| 剥离强度 | — | ● | ● | 5.3 | 6.2 |
| 成鞋耐折性能 | — | ● | ● | 5.3 | 6.3 |
| 外底耐磨性能 | — | ● | ● | 5.3 | 6.4 |
| 衬里和内垫耐摩擦色牢度 | — | ● | ● | 5.3 | 6.5 |
| 外底硬度 | — | ○ | ○ | 5.3 | 6.6 |
| 防水性 | — | ○ | ○ | 5.3 | 6.7 |
| 防滑性能 | — | ○ | ● | 5.3 | 6.8 |
| 减震性能 | — | ○ | ○ | 5.3 | 6.9 |
| 帮底粘合强度 | — | ● | ● | 5.3 | 6.10 |
| 异味 | — | ○ | ○ | 5.3 | 6.11 |
| 耐黄变性能 | — | ○ | ○ | 5.3 | 6.12 |
| 六价铬 | — | ● | ● | 5.4 | 6.13 |
| 重金属 | — | ● | ● | 5.5 | 6.14 |
| 鞋通用安全要求 | — | ● | ● | 5.6 | 6.15 |
| - ●为必检项目，○为选检项目，—为不检项目。 - 已测帮底剥离强度则不测鞋帮拉出强度。 |  |  |  |  |  |

    - 组批

以同一原料、同一工艺生产的同一品种产品为同一检验批次。

    - 出厂检验

      - 产品必须经过检验，经检验合格并附有合格证方可出厂。

      - 产品出厂前应对每双鞋的感官质量进行检验，对物理性能指标进行抽样检验。经检验合格并附有合格标识（或检验标识）方可出厂。

    - 型式检验

      - 检验时机

有下列情况之一者，应进行型式检验：

- 新产品试制时；

- 工艺有重大改变可能影响产品性能时；

- 正常生产时应每年进行一次；

- 停产三个月以上恢复生产时。

      - 抽样方案

从同一批次的出厂检验合格的产品中随机抽取，每批合格产品中抽取3 双。

      - 判定规则

型式检验所检项目全部检测合格，则判该批产品合格。若3双被测样品中有1双（及以上）不合格，加倍抽样6双进行复检。复检中如有2双（及以上）不合格，则判该批产品不合格。

  - 标志、包装、运输、贮存

应符合QB/T 1187的规定。